**«Трубы и фитинги полипропиленовые PP-R»**

****

**-PPR Труба PN20**

**для холодного и горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D, мм** | **t, мм** | **L, мм** |
| **20** | 3,4 | 2000 |
| **25** | 4,2 | 2000 |
| **32** | 5,4 | 2000 |
| **20** | 3,4 | 4000 |
| **25** | 4,2 | 4000 |
| **32** | 5,4 | 4000 |
| **40** | 6,7 | 2000 |
| **40** | 6,7 | 4000 |
| **50** | 8,3 | 3000 |
| **50** | 8,3 | 4000 |
| **63** | 10,5 | 4000 |
| **75** | 12,5 | 4000 |
| **90** | 15,0 | 4000 |
| **110** | 18,3 | 4000 |

**-PPR Труба PN10**

**для холодного водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D, мм** | **t, мм** | **L, мм** |
| **20** | 1,9 | 4000 |
| **25** | 2,3 | 4000 |
| **32** | 2,9 | 4000 |
| **40** | 3,7 | 4000 |
| **50** | 4,6 | 4000 |
| **63** | 5,8 | 4000 |
| **75** | 6,8 | 4000 |
| **90** | 8,2 | 4000 |
| **110** | 10,0 | 4000 |

**-PPR Труба PN25 GF стекловолокно SDR 6**

**для холодного, горячего водоснабжения и отопления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D, мм** | **t, мм** | **L, мм** |
| **20** | 3,4 | 2000 |
| **25** | 4,2 | 2000 |
| **32** | 5,4 | 2000 |
| **20** | 3,4 | 4000 |
| **25** | 4,2 | 4000 |
| **32** | 5,4 | 4000 |
| **40** | 6,7 | 2000 |
| **40** | 6,7 | 4000 |
| **50** | 8,3 | 4000 |
| **63** | 10,5 | 4000 |
| **75** | 12,5 | 4000 |
| **90** | 15,0 | 4000 |
| **110** | 18,3 | 4000 |

**-PPR Труба PN20 GF стекловолокно SDR 7,4**

**для холодного и горячего водоснабжения и отопления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D, мм** | **t, мм** | **L, мм** |
| **20** | 2,8 | 2000 |
| **25** | 3,5 | 2000 |
| **32** | 4,4 | 2000 |
| **20** | 2,8 | 4000 |
| **25** | 3,5 | 4000 |
| **32** | 4,4 | 4000 |
| **40** | 5,5 | 4000 |
| **50** | 6,9 | 4000 |
| **63** | 8,6 | 4000 |
| **75** | 10,3 | 4000 |
| **90** | 12,3 | 4000 |
| **110** | 15,1 | 4000 |

**-PPR Труба PN25 AL армированная алюминием**

**для холодного и горячего водоснабжения и отопления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D, мм** | **t, мм** | **L, мм** |
| **20** | 3,0 | 2000 |
| **25** | 3,25 | 2000 |
| **32** | 4,0 | 2000 |
| **20** | 3,0 | 4000 |
| **25** | 3,25 | 4000 |
| **25** | 3,25 | 3000 (под заказ) |
| **32** | 4,0 | 4000 |
| **40** | 5,0 | 4000 |
| **50** | 6,5 | 4000 |
| **63** | 10,5 | 4000 |

**-Фитинги полипропиленовые PPR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | PPR Муфта соединительная |
|  | PPR Муфта переходная |
|  | PPR Муфта комбинированная под ключ |
|  | PPR Муфта комбинированная |
|  | PPR Угольник 90° |
|  | PPR Угольник 45° |
|  | PPR Угол комбинированный |
|  | PPR Тройник соединительный |
|  | PPR Тройник комбинированный |
|  | PPR Кран шаровый |

**-Склад находится в черте города по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 140А.**

**-Возможна нарезка трубы по Вашим размерам.**

**-Бесплатная доставка по городу от 40000 руб.**

**-Поставка труб и фитингов больших диаметров под заказ.**