**1 вкладка «Водоснабжение»**

****

**-Трубы ПЭ100**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр  DN/OD,  мм | SDR 26  ПЭ100-PN 6,3  толщина стенки, мм | SDR 21  ПЭ100-PN8 толщина стенки, мм | SDR 17,6  ПЭ100-PN 9,5  толщина стенки, мм | SDR 17  ПЭ100-PN 10  толщина стенки, мм | SDR 13,6  ПЭ100-PN 12,5  толщина стенки, мм | SDR 11  ПЭ100-PN 16  толщина стенки, мм | SDR 9  ПЭ100-PN 16  толщина стенки, мм |
| **16** | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| **20** | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 |
| **25** | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,8 |
| **32** | - | - | - | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
| **40** | - | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 |
| **50** | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| **63** | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
| **75** | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
| **90** | 3,5 | 4,3 | 5,1 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
| **110** | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
| **125** | 4,8 | 6,0 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
| **140** | 5,4 | 6,7 | 8,0 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
| **160** | 6,2 | 7,7 | 9,1 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
| **180** | 6,9 | 8,6 | 10,2 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
| **200** | 7,7 | 9,6 | 11,4 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
| **225** | 8,6 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
| **250** | 9,6 | 11,9 | 14,2 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
| **280** | 10,7 | 13,4 | 15,9 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
| **315** | 12,1 | 15,0 | 17,9 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
| **355** | 13,6 | 16,9 | 20,1 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
| **400** | 15,3 | 19,1 | 22,7 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
| **450** | 17,2 | 21,5 | 25,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
| **500** | 19,1 | 23,9 | 28,3 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |

**-Склад находится в черте города по адресу: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 140А.**

**-Возможна нарезка трубы по Вашим размерам.**

**-Бесплатная доставка по городу от 40000 руб.**

**-Поставка труб и фитингов больших диаметров под заказ.**